**海安市人民医院**

**《老门诊楼改造桌椅文件柜等物资采购》项目**

 **邀请比价采购文件**

**一、项目概况**

1.项目编号：HARY-ZWK-032

2.项目地点：海安市人民医院

3.项目内容：老门诊楼改造桌椅、文件柜、治疗柜等物资采购

4.项目要求：详见附件

**二、供应商要求**

1.1法定条件

1.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次谈判前的会计报表，必须含资产负债表、利润表等的证明材料）；

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金、基本养老保险等相关材料，应由税务、社保或银行部门出具（提供上一年度的证明资料）；

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供参加本次开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

1.1.6法律、行政法规规定的其他条件（项目实施所必须的许可资质证明材料）。

2.2 根据采购项目的特殊要求，供应商具备相关经营资质，并提供证明文件。

2.2.1第一包供应商营业执照需包含金属家具或医用治疗柜或医疗家具。

**三、项目具体需求**

1、采购标的、数量、质量要求

本次采购为老门诊楼改造中检验科、影像科、导管室、病理科等科室桌椅、文件柜、治疗柜等物资采购，产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求。

第一包：治疗柜采购

治疗柜5组（具体详见附件1），预算为148350元。

1）工艺技术

整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，抽屉面板处为一体式焊接卡槽，上柜玻璃与钢板之间利用双面封板。门与柜体的连接采用优质门轴结构，门轴材质为304不锈钢；门框与柜体之间的吸合，利用优质静音塑料门吸，门抽采用双层加工工艺。

2）外观造型

上中下柜按照人体工学原理，将产品分体成三部分，柜体顶部成斜度，抽屉及开门的比例，按照日常的使用产品数量进行划分，玻璃与门框之间的大小比例，根据可观察视角进行面积大小分布。

所有下柜底部都是离地150~200mm的高度，根据国家院感基本要求，内部有上下调节的层板，下柜底部安装可以调节高度的304不锈钢踢脚线，踢脚线底部带有塑料密封胶条，防止灰尘、污水等进入柜体底部。

中柜及上下柜内都有可调节层板，无菌物品的存放空间随意调节，悬挂式小型挂钩，轻巧方便，操作灵活。

治疗柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测范围包括尺寸宽深高、形状与位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、着地平稳性）、金属外观（焊接件、喷涂层）、金属喷漆表面涂层/覆面材料理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、顶板静载荷试验等的力学性能检测。

**注：未列举的产品技术参数请完全依照采购清单的要求执行。**

**关键技术参数汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 关键参数 | 备注 |
| 1 | 电解钢板，GB/T228.1-2010，GB/T4336-2016标准，检测项目必须涵盖力学性能（抗拉强度、屈服强度、断后伸长率），化学成分（C碳、S硫、Mn锰、P磷）等。 |  |
| 2 | 塑粉喷涂电解钢板抗菌、防霉检测报告，至少包括金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、白色念珠球菌四种菌种的抗菌活性测试. |  |
| 3 | 钢板磷化膜质量检测，GB/T9792-2003标准，检测项目必需涵盖金属材料上的转化膜，单位面积膜质量的测定，重量法（磷酸锌膜单位面积膜质量） |  |
| 4 | 电解钢板喷涂样块满足800小时及以GB/T 10125-2012标准，人造气氛腐蚀试验，盐雾试验（NSS试验），800h耐中性盐雾试验，120h-480h漆膜无变化，600-800h漆膜起泡1（S2)-1(S2),检测结果合格。 |  |
| 5 | 人造石符合JC/T908-2013标准，落球冲击450g钢球，冲击高度不低于1200mm，样品不破损、弯曲强度≥40MPa、弯曲弹性模量≥40GPa、耐磨性≤0.6g、色牢度与老化性能合格、外照射指数≤1.3、内照射指数≤1.0、耐污值总和≤64、最大污迹深度≤0.12mm、耐燃烧性能合格、荷载试验后表面合格、最大残余挠度≤0.25mm、耐化学品性合格、冲击韧性≥kJ/m2、耐高温性能合格、外观质量色泽合格、板边合格、表面合格。 |  |
| 6 | 人造石台面抗菌、防霉检测报告，至少包括金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌、白色念珠球菌四种菌种的抗菌活性测试。 |  |
| 7 | 静电粉末汞含量≤1000mg/KG、铬含量≤1000mg/KG、镉含量≤2500mg/KG、铅含量含量≤1000mg/KG、锑含量含量≤1000mg/KG、砷含量含量≤500mg/KG、钡含量≤2040mg/KG、硒含量≤1000mg/KG。 |  |
| 8 | 导轨，QB/T2454-2013标准，检测项目必须涵盖过载试验（评定要求，垂直向下/水平侧面静荷载，猛关），功能试验（评定要求，垂直向下/水平侧面静荷载，耐久性（8000次），猛关），耐腐蚀试验等，导轨耐久性必须满足8000次试验合格的要求。 |  |
| 9 | 治疗柜符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，检测范围包括尺寸宽深高、形状与位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、着地平稳性）、金属外观（焊接件、喷涂层）、金属喷漆表面涂层/覆面材料理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力）、顶板静载荷试验等的力学性能检测。 |  |

第二包：办公桌椅、文件柜等采购

含成品桌椅、文件柜及定制操作台、铁皮柜等（具体详见附件2、3、4），预算为111000元；

1. **说明**：

供应商采用不低于采购要求的产品进行报价。产品部件性能以国家认可的检验报告或实验报告为依据；所有家具颜色由采购人事先确认后再行生产、供货，附图颜色仅为参考。

所投产品符合医院要求，投标人须至医院老门诊楼进行现场踏勘并制定安装方案。

**四、成交方式：按项目成交**

成交原则：

1. 符合采购需求的标段最低谈判价，不排除多轮报价；
2. 成交人不得用以任何方式转包或分包本项目；

**五、 采购标的的验收标准**

按国家相关规范及采购文件要求进行验收

**六、其他要求**

1. 签定合同日期：自成交公告结束后7个工作日内按时签约。

2.交货期（服务时间）： 自合同签定之日起60天内。

3. 交货（服务）地点：海安市人民医院老门诊大楼内。

4. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：所有产品必须为正品行货，要求两年原厂质保（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）

5. 验收方案：采购人在工程竣工后有权邀请质监部门参与项目验收，一旦检测不合格所造成的一切损失由中标供应商用承担；

6.售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）

中标供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，中标供应商提供终生服务，在设备的设计使用寿命周期内，中标供应商应能保证采购人更换到原厂正宗的备件材料，确保设备的正常使用；

**七、现场洽谈**

谈判时间: 2021年 05月04 日 9：30（北京时间）

谈判地点:海安市人民医院 医技楼五楼第一会议室

谈判时携带企业营业执照（加盖企业公章）、授权委托书（原件）、授权人及授权委托人的身份证复印件（加盖企业公章）。

**八、付款方式**

货物交付验收合格、良好运行一个月后付货款的95%，质保期后无质量问题付清余款。

**九、特别提醒：**

请供应商仔细阅读项目需求。采购人的需求供应商应进行实事求是的响应。成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的服务与采购人项目需求要求不同的，必须做书面说明，否则视同完全响应。