病号服详细的技术参数说明：

- 面料成分：棉100%

2.面料纱支：≥22*22

3.面料密度：≥88*56

4.面料单位面积质量：≥163g/m2

5.面料甲醛含量：国家及行业标准≤75mg/kg

6.面料PH值：国家及行业标准4.0-8.5

7.可分解致癌芳香胺染料：禁用

8.面料水洗尺寸变化率：-5%~-1%

9.面料起球等：≥4级

10.面料耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级

11.面料断裂强力：经向≥700N，纬向≥350N。

12.样品布料：50*40厘米一块并附检测报告