# 第五章 技术条件及技术规范

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 医生工作服冬装 | 医用工作服冬装面料  纤维含量：聚酯纤维65%棉35%（±1%）  织物中拆下纱线线密度：≥45/2\*21  密度：≥140\*70 断裂强力≥650N PH值 4.0-8.5  甲醛含量 ≤75mg/kg  单位面积质量≥252g/m2  耐次氯盐酸漂白色牢度≥4级  耐皂洗色牢度≥4级  耐酸汗渍色牢度≥4级 耐碱汗渍色牢度≥4级耐干摩擦色牢度≥4级起球等级≥4级水洗尺寸变化率-1%--1%可分解致癌芳香胺染料 无要求：笔袋有防水功能。 |  | 件 | 无 |
| 2 | 护士工作服冬装 |  | 件 | 无 |
| 3 | 医生工作服夏装 | 医用工作服夏装面料  纤维含量：聚酯纤维65%棉35%（±1%）  织物中拆下纱线线密度：≥30\*30  密度：≥130\*61 断裂强力≥600N PH值 4.0-8.5  甲醛含量 ≤75mg/kg  单位面积质量≥163g/m2  耐次氯盐酸漂白色牢度≥4级  耐皂洗色牢度≥4级  耐酸汗渍色牢度≥4级 耐碱汗渍色牢度≥4级耐干摩擦色牢度≥4级起球等级≥4级水洗尺寸变化率-1%--1% 可致癌芳香胺染料 无  要求：笔袋有防水功能。 |  | 件 | 无 |
| 4 | 护士工作服夏装 |  | 件 | 无 |
| 5 | 护士裤 |  | 条 | 无 |
| 6 | 手术衣 | 涤棉面料  纤维含量：聚酯纤维65%棉35%（±1%）  织物中拆下纱线线密度：≥21\*21  密度：≥105\*50 断裂强力≥600N PH值 4.0-8.5  甲醛含量 ≤75mg/kg  单位面积质量≥180g/m2  耐次氯盐酸漂白色牢度≥3级  耐皂洗色牢度≥3级  耐酸汗渍色牢度≥3级 耐碱汗渍色牢度≥3级耐干摩擦色牢度≥3级起球等级≥3级水洗尺寸变化率-3%--1% 可致癌芳香胺染料 无 |  | 件 | 无 |
| 7 | 洗手衣裤 | 纯棉纱卡面料  纤维含量：棉100%（±1%）  织物中拆下纱线线密度：≥22\*22  密度：≥112\*58 断裂强力≥600N PH值 4.0-8.5  甲醛含量 ≤75mg/kg  单位面积质量≥190g/m2  耐次氯盐酸漂白色牢度≥3级  耐皂洗色牢度≥3级  耐酸汗渍色牢度≥3级 耐碱汗渍色牢度≥3级耐干摩擦色牢度≥3级起球等级≥3级水洗尺寸变化率-10%--0% 可致癌芳香胺染料 无 |  | 套 | 无 |